图书馆阅览桌桌面中挡板技术要求

1、中挡板材料要求

挡板材料要求采用E0级环保高密度纤维板，其板厚度为9mm、颜色另订，材质要求平整光滑，无弯曲，表面无裂痕，防水，便于清洗消毒，板材甲醛释放量≤3.6mg／100g，静曲强度≥0.6Mpa，挡板上端两头倒安全角，挡板四周采用环保白色PVC封边条与环保热熔胶粘合，要求倒角圆滑不扎手。

2、固定支架要求

固定底架采用高强度铝合金支架内衬尼龙垫用螺丝固定，不能有松动现象。考虑到挡板长度和高度，支架一定要牢固。

3、部分阅览桌装有台灯，有台灯部位应考虑避让及安装牢固。

4、中挡板尺寸与数量

| 阅览桌规格 | 中挡板尺寸（单位：mm） | 数量（单位：张） |
| --- | --- | --- |
| 阅览室6人桌 | 1800*400*9 | 278 |
| 走廊带台灯6人桌 | 1800*400*9 | 36 |
| 走廊带台灯2人桌 | 1000*400*9 | 45 |