附件一：仪器设备技术要求

耐候实验仪

数量：1台

主要技术指标:

耐候实验仪通过模拟户外阳光等气候条件对产品进行加速老化试验，仪器的光强控制、温度控制、喷淋、相对湿度控制使试验全方位地模拟自然气候状况。

仪器的样品室尺寸：不小于451（深）x 718mm（宽），可以放置成品件，取放样品方便，辐照结构采用平板辐照。。

窗玻璃过滤器：使氙灯发光透过该光光滤器后的光谱接近室内自然太阳光。可持续使用，无需更换，1套三片。

日光过滤器（Daylight Filter）：使氙灯发光透过该光光滤器后的光谱接近室外自然太阳光。可持续使用，无需更换，1套三片。

辐照强度：0.25-0.68 W/m2 @340nm。

光源控制：有程序设置产生间隙辐照的功能

温度传感器：黑板温度传感器1套。

黑板温度：光照循环温度：45℃-110℃；黑暗循环温度：25℃-50℃；

湿度：可以稳定地控制湿度覆盖（40～95）%，湿度偏差≤±5%。

喷水：设备应具有正喷淋功能功能,正面喷淋功能应有间隙式喷水装置和光照同时喷淋功能，喷洒水滴大小均匀，能够均匀覆盖样品表面。

校准：设备需具备自动光强校准功能，数据自动传输，且校准需符合ISO17025要求。

通信接口可与计算机连接进行数据记录与采集，设备厂商将免费提供软件,并需要安装到计算机进行数据采集。

样品试样夹：样品架需要向外倾斜5度角，以避免喷淋水长时间停留在样品表面。

应满足的现行标准包括：

至少能满足标准：GB/T 15102-2006；GB/T 16422.1-2006；GB/T 1865-2009； ISO4892.2-2006；ASTM G155-05；ISO 11341-2003；IEC68-2-5等。

验收标准：参照GB/T 16422.1-2006,GB/T16422.2-1999。

质保期：不小于一年。