附件一：技术要求

屏蔽用锡材料技术指标：

屏蔽用锡是银白色金属，质软，有良好延展性。熔点232℃，密度7.29g/cm3。无毒，具有良好的延展性，特别是在温度100℃时，能展成极薄的锡箔，首选云锡。

锡Sn99.90，符合GB/T728（最新版本）要求， 其中含Sn ≥99.90%，其余杂质之和≤0.10%（含As≤0.008%， Fe≤0.007%，Cu≤0.008%，Pb≤0.040%，Bi≤0.015%， Sb≤0.020%，Cd≤0.0008%， Zn≤0.001%， Al≤0.001%）。外观长方梯形、平底或底部有槽沟，每块重≤30Kg，总重量1800kg。

锡成分含量测试由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本GB/T728（最新版本）标准规定，并填写质量证明书交于使用方。