螺旋桨修理工艺

船名：    育锋轮

材料：    锰铝青铜(Cu4)

状况描述：	空泡腐蚀，另有多处锯齿状小缺损

修理工艺：

- 桨叶边缘清洁干净，着色探伤检验查看缺损状况；

- 将空泡腐蚀打磨去除，锯齿状缺损区域边缘打磨至母体金属，然后着色探伤检验确保无小缺陷；

- 桨叶采用堆焊修复，桨叶预热后堆焊；

- 边缘缺损处采用MIG焊接工艺堆焊；

MIG焊接工艺参数如下：

焊丝牌号：AMPCO-TRODE 40， Φ1.2（ABS认可）

| 焊接电压 | 24-26V | 焊接电流 | 180-200A | 气体流量 | 20L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预热温度 | 120-160℃ | 层间温度 | 120-200℃ | 保护气体 | 100%Ar |
| 预热 | 采用天然气-氧气火焰，做到温度均匀 |  |  |  |  |

- 堆焊结束后使用保温毯缓慢冷却到室温；

- 堆焊处表面打磨平整，边缘按原桨叶形状打磨倒角；

- 修补处着色探伤检验确保无裂纹等缺陷；

- 螺旋桨修理处抛光。

修理单位资质：经中国船级社认可的修理单位，操作人员具有中国船级社签发的相应操作证书及资质。