附件一：施工技术要求

全钢防静电活动地板的规格及施工技术要求

1、全钢防静电活动地板尺寸：600mm\*600mm\*35mm；

2、全钢防静电活动地板规格：该地板为加厚型无边地板，其钢板使用厚度为表面0.8mm，底钢板厚为0.6mm，表面防静电塑面，需优质耐磨，不开裂，不脱面，不变形，色差小，支架横梁要求管臂厚度$\geq 1.2mm$的镀锌方钢管。

3、施工要求：地板铺设须平整牢固，进门处要做好拼接稳固，并做好开孔管辅助工作。

4、地板铺设面积：305平米。